Антисептированные деревянные стойки опор ЛЭП и ЛС

(линий электропередачи и линий связи)

|  | Стойки предназначены для опор ЛЭП и ЛС напряжением до 35 кВ, эксплуатирующихся в условиях классов службы XII-XIII по ГОСТ 20022.2-80. |
| --- | --- |
|  | Размеры стоек и качество древесины, идущей на их изготовление, соответствуют ГОСТ 9463-88: |
|  | – длина: 6,5; 7; 8, 9 11,0; 12,0 м – диаметр: от 12 до 26 см. |
|  | Используемая порода древесины: сосна (Pinus sylvestris), 1 и 2 сорта. |
|  | Стойки перед пропиткой полностью окоряются с удалением луба. |
|  | Антисептированные водными растворами ХМ (заключение по применению препарата) согласно ТУ 5314-001-57851290-2003. |
|  | Кубатура стоек определяется по ГОСТ 2708-75. |

Антисептирование деревянных стоек и деталей опор заключается в пропитке их водным раствором медного купороса и бихромата калия или натрия ( антисептик марки ХМ, ГОСТ 28815 – 96 ) в массовом соотношении 1:1 в автоклаве при температуре от 20 до 40°С и давлении 800 кПа.

  Процесс антисептирования периодический и состоит из следующих стадий:

         1. Снятие с хвойной древесины коры и луба.

         2. Загрузка древесины в автоклав. Предпропиточная вакуумная сушка.

         3. Заполнение автоклава антисептирующим раствором из маневровой ёмкости, подача давления.

         4. Послепропиточное вакуумирование.

         5. Выгрузка древесины из автоклава.

  Согласно ГОСТ 20022.7 – 82 обработанная водным раствором антисептика ХМ древесина должна удовлетворять следующим требованиям :

          - общее поглощение солей, кг/м3 ………………… от 12 до 15

          - глубина пропитки, % ЛПЗ, не менее ….……….. 85

          - средний срок службы, лет, не менее …………… 35

  Возможно изготовление антисептированных изделий из древесины в соответствии с требованиями заказчика.