БРЕВНО ХВОЙНОЕ ДЛЯ ОПОР ЛИНИЙ СВЯЗИ И ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
Требования по ГОСТ 9463-88

| № | Показатель, признак | Требование для опор линий электропередач напряжением |
| --- | --- | --- |
|  |  | ниже 35 Кв | 35 Кв и выше |
|  |  | 1 сорт | 2 сорт | 1 сорт | 2 сорт |
| 1 | Порода древесины | сосна, ель, лиственница, пихта | сосна, лиственница |
| 2 | Номинальная длина, м | 4,5; 6,5; 8,5; 9,5; 11,0; 13,0 | по особому заказу |
| 3 | Отклонение от номинальной длины, м | от +0,03 до +0,10 |
| 4 | Наименьший диаметр, см | от 16 до 34 | по особому заказу |
| 5 | Гнили и табачные сучки | не допускаются |
| 6 | Количество отверстий глубокой и неглубокой червоточины в среднем на 1 м длины, шт. | не допускаются | 5 | не допускаются | 5 |
| 7 | Стрела прогиба кривизны, проценты от длины бревна: простая | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | сложная | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 8 | Глубина механических повреждений, сухобокости, прорости и рака, см | сумма 0,1 диаметра верхнего торца и полуразности диаметров в месте повреждения и в верхнем торце |
| 9 | Высота сучьев (от коры), см | 2 |
| 10 | Скос пропила | не более припуска по длине |